Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Строительные материалы»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается решить 2 задачи из нижеприведенного списка.

Примерный перечень задач.

- Образец кирпича, взятого из стены, имел массу 240 г. После высушивания в термошкафу при 105° С до постоянной массы масса этого образца стала 210 г. Какова влажность кирпича в стене?

- Масса образца камня в сухом состоянии 50 г. Определить массу образца после насыщения его водой, а также истинную плотность вещества камня, если известно, что водонасыщение по объему равно 18 %, пористость камня 25 % и средняя плотность 1800 кг/м3.

- Масса образца горной породы в сухом состоянии равна 0,5 кг. Определить массу образца после насыщения его водой, если известно, что водопоглощение по объему равно 27 %, а средняя плотность известняка – 1700 кг/м 3.

- Масса сухого образца объёмом 350 см3 равна 700 г. После насыщения водой его масса увеличилась до 900 г. Найти водопоглащение по массе и объему и пористость образца, если известно, что его истинная плотность равна 3500 кг/м3

- Природный камень, представляющий собой куски неправильной формы, имеет среднюю плотность в куске 850 кг/м3. Рассчитайте пористость этой породы, если известно, что плотность вещества, из которого она состоит, 2600 кг/м3.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5 см и высотой 11 см весит в сухом состоянии 156г. После насыщения водой его масса увеличилась до 161г. Определить среднюю плотность камня и его водопоглощение по массе.

- Определить гигроскопичность тонкоизмельченного мела, который в сухом состоянии весил 218,3 г, а после длительного нахождения на воздухе со 100% влажностью – 224,1 г.

- Ящик, имеющий размеры 1,71,00,5 м заполнен на 4/5 своей высоты щебнем. Масса ящика без щебня равна 300 кг, а с щебнем 1,5 т. Рассчитать насыпную плотность и пустотность щебня, если его истинная плотность равна 2,7 г/см3.

- Легкий бетон имеет пористость 41 % и истинную плотность, равную 2400 кг/м 3. Чему равна средняя плотность керамзитобетона?

- Масса сухого образца - 15 кг. После полного водонасыщения его масса стала равной 18 кг. Определить водопоглощение по объему и пористость материала, если средняя плотность его равна 1500 кг/м3, а истинная плотность – 2800 кг/м 3.

- Водопоглощение бетона по массе и объему соответственно 3,8% и 8,1%. Рассчитать пористость бетона, если его истинная плотность 2,66 г/см3.

- Ящик, имеющий размеры 1,71,00,5 м заполнен на 4/5 своей высоты щебнем. Масса ящика без щебня равна 300 кг, а с щебнем 1,5 т. Рассчитать насыпную плотность и пустотность щебня, если его истинная плотность равна 2,7 г/см3.

- Силикатный кирпич (250х120х65 мм) во влажном состоянии весит 4.1кг. После высушивания его масса уменьшилась на 120г. Определить влажность кирпича и его среднюю плотность.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5см и высотой 11см весит в сухом состоянии 156г. После насыщения водой его масса увеличилась до 161г. Определить среднюю плотность камня и его водопоглощение по массе.

- Масса образца горной породы в сухом состоянии равна 0,5 кг. Определить массу образца после насыщения его водой, если известно, что водопоглощение по объему равно 27 %, а средняя плотность известняка – 1700 кг/м 3.

- Масса сухого образца объёмом 350 см3 равна 700 г. После насыщения водой его масса увеличилась до 900 г. Найти водопоглащение по массе и объему и пористость образца, если известно, что его истинная плотность равна 3500 кг/м3

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий:

- Какое определение более полно описывает истинную плотность?

- Это расчетная величина отношения массы материала к его объему в абсолютно плотном состоянии;

- Это расчетная величина отношения массы материала к его объему без пор;

- Это способность материала всплывать над поверхностью воды.

- Это средняя плотность, вычисленная по итогу 5 измерений;

- С помощью какого прибора проводят определение истинной плотности?

- Пикнометр;

- Штангенциркуль;

- Мерная колба;

- Ле Шателье.

- Установите последовательности действия при определении истинной плотности.

|  | Измельчить материал до порошкообразного состояния |
| --- | --- |
|  | Залить воду в Ле Шателье до нижней шкалы |
|  | Снять отчет с прибора Ле Шателье |
|  | Тщательно перемешать содержимое Ле Шателье после засыпания измельченного образца |
|  | Высушить измельченный образц до постоянной массы |
|  | Отвесить навеску 80 г. измельченного образца |
|  | Протереть стенки Ле Шателье ватным тампоном |
|  | Постепенно засыпать измельченный образец в Ле Шателье пока вода не поднимется до второй шкалы |
|  | Вычислить истинную плотность по формуле |
|  | Взвесить остатки от навески |

- На какие физические свойства материала валяет истинная плотность?

- Пористость;

- Морозостойкость;

- Теплопроводность;

- Огнестойкость;

- Водопроницаемость.

- В каких единицах измерения определяется истинная плотность?

- м2/кг;

- г/см3;

- Мпа;

- кг/м×с2;

- кг/м3;

- Укажите верную формулу для определения истинной плотности.

- mV×100;

- m-m1V×ρв;

- m-m1-m2V-Vп×ρв;

- ρ-ρвm+m1×1000.

- Какое определение более полно описывает среднюю плотность?

- Это отношение размеров сторон материла к массе;

- Это расчетная величина отношения массы материла к его объему без пор и пустот;

- Это расчетная величина отношения массы материла к его объему с порами и пустотами;

- Это способность материла сопротивляться проникновению другого более плотного материала.

- С помощью каких приборов определяют среднюю плотность материла правильной геометрической формы?

- Весы;

- Мерная колба;

- Объемомер;

- Штангенциркуль;

- Микрометр;

- Напишите не менее 2-ух наименований строительных материалов, имеющих одинаковую (или почти одинаковую) истинную и среднюю плотность.

(указать через запитую)

- Верно ли утверждение? В пористом материале истинная плотность всегда больше средней плотности.

- Верно;

- Не верно;

- Могут быть равны;

- Установите последовательности действия при определении средней плотности образца правильной геометрической формы.

|  | Образцы высушивают в сушильном шкафу |
| --- | --- |
|  | Вычисляют объем образца по формуле V1 = аср·bср·hср |
|  | При помощи штангенциркуля измеряют каждую грань образца в трех местах |
|  | Определяют среднюю плотность по формуле ρ=mV |

- Выделите оборудование и средства измерения использующееся при определении средней плотности образца не правильной геометрической формы при помощи объемомера.

- Металлический цилиндр;

- Штангенциркуль;

- Стакан;

- Стандартная воронка;

- Сушильный шкаф;

- Парафин;

- Пикнометр;

- Ле шателье;

- Весы.

- Верно ли утверждение? В формуле по определению средней плотности образца не правильной геометрической формы при помощи объемомера не учитывается объем парафина так как его количество не влияет на результат измерения в виду малого его количества.

- Верно;

- Не верно;

- В данном испытании не используется парафин;

- Другое.

- Какое оборудование и средства измерения используются при определение средней плотности материала методом гидростатического взвешивания?

- Весы;

- Сушильный шкаф;

- Весы для гидростатического взвешивания;

- Металлический цилиндр;

- Агатовая ступка;

- Сетчатый стакан;

- Пикнометр;

- Парафин.

- Дополните предложение: Определение средней плотности методом гидростатического взвешивания позволяет избежать использование в испытании 	 в отличии от метода с применением объемомера.

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий:

- Какое определение более полно описывает истинную плотность?

- Это расчетная величина отношения массы материала к его объему в абсолютно плотном состоянии;

- Это расчетная величина отношения массы материала к его объему без пор;

- Это способность материала всплывать над поверхностью воды.

- Это средняя плотность, вычисленная по итогу 5 измерений;

- С помощью какого прибора проводят определение истинной плотности?

- Пикнометр;

- Штангенциркуль;

- Мерная колба;

- Ле Шателье.

- Установите последовательности действия при определении истинной плотности.

|  | Измельчить материал до порошкообразного состояния |
| --- | --- |
|  | Залить воду в Ле Шателье до нижней шкалы |
|  | Снять отчет с прибора Ле Шателье |
|  | Тщательно перемешать содержимое Ле Шателье после засыпания измельченного образца |
|  | Высушить измельченный образц до постоянной массы |
|  | Отвесить навеску 80 г. измельченного образца |
|  | Протереть стенки Ле Шателье ватным тампоном |
|  | Постепенно засыпать измельченный образец в Ле Шателье пока вода не поднимется до второй шкалы |
|  | Вычислить истинную плотность по формуле |
|  | Взвесить остатки от навески |

- На какие физические свойства материала валяет истинная плотность?

- Пористость;

- Морозостойкость;

- Теплопроводность;

- Огнестойкость;

- Водопроницаемость.

- В каких единицах измерения определяется истинная плотность?

- м2/кг;

- г/см3;

- Мпа;

- кг/м×с2;

- кг/м3;

- Укажите верную формулу для определения истинной плотности.

- mV×100;

- m-m1V×ρв;

- m-m1-m2V-Vп×ρв;

- ρ-ρвm+m1×1000.

- Какое определение более полно описывает среднюю плотность?

- Это отношение размеров сторон материла к массе;

- Это расчетная величина отношения массы материла к его объему без пор и пустот;

- Это расчетная величина отношения массы материла к его объему с порами и пустотами;

- Это способность материла сопротивляться проникновению другого более плотного материала.

- С помощью каких приборов определяют среднюю плотность материла правильной геометрической формы?

- Весы;

- Мерная колба;

- Объемомер;

- Штангенциркуль;

- Микрометр;

- Напишите не менее 2-ух наименований строительных материалов, имеющих одинаковую (или почти одинаковую) истинную и среднюю плотность.

(указать через запитую)

- Верно ли утверждение? В пористом материале истинная плотность всегда больше средней плотности.

- Верно;

- Не верно;

- Могут быть равны;

- Установите последовательности действия при определении средней плотности образца правильной геометрической формы.

|  | Образцы высушивают в сушильном шкафу |
| --- | --- |
|  | Вычисляют объем образца по формуле V1 = аср·bср·hср |
|  | При помощи штангенциркуля измеряют каждую грань образца в трех местах |
|  | Определяют среднюю плотность по формуле ρ=mV |

- Выделите оборудование и средства измерения использующееся при определении средней плотности образца не правильной геометрической формы при помощи объемомера.

- Металлический цилиндр;

- Штангенциркуль;

- Стакан;

- Стандартная воронка;

- Сушильный шкаф;

- Парафин;

- Пикнометр;

- Ле шателье;

- Весы.

- Верно ли утверждение? В формуле по определению средней плотности образца не правильной геометрической формы при помощи объемомера не учитывается объем парафина так как его количество не влияет на результат измерения в виду малого его количества.

- Верно;

- Не верно;

- В данном испытании не используется парафин;

- Другое.

- Какое оборудование и средства измерения используются при определение средней плотности материала методом гидростатического взвешивания?

- Весы;

- Сушильный шкаф;

- Весы для гидростатического взвешивания;

- Металлический цилиндр;

- Агатовая ступка;

- Сетчатый стакан;

- Пикнометр;

- Парафин.

- Дополните предложение: Определение средней плотности методом гидростатического взвешивания позволяет избежать использование в испытании 	 в отличии от метода с применением объемомера.