Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса из нижеприведенного списка и 1 задачу.

Примерный перечень вопросов.

- Дать определение истинной плотности. Как определяется истинная плотность.

- Дать определение средней плотности. Как определяется средняя плотность образцов правильной геометрической формы.

- Дать определение средней плотности. Как определяется средняя плотность образцов неправильной геометрической формы.

- Дать определение насыпной плотности. Как определяется насыпная плотность. Насыпная плотность в уплотненном состоянии.

- Дать определение пористости. Как определяется пористость. Дать определение пустотности.

- Дать определение водопоглощению. Как определяется водопоглощение.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды заполнителя и его свойства. Какие испытания проводят для заполнителей.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение насыпной плотности и пустотности песка.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение содержания в песке вредных примесей. Метод отмучивания.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение содержания в песке вредных примесей. Метод мокрого просеивания.

- Дать определение заполнителя для бетона. Определение зернового состава мелкого заполнителя.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды крупного заполнителя. Определение реакционной способности. Определение содержания глины в комках.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды крупного заполнителя. Определение истираемости.

- Дать определение заполнителя для бетона. Определение средней плотности. для крупного заполнителя.

- Классификация химических добавок по эффекту действия

- Что такое ПАВ? На какие группы подразделяется

- Классификация пластификаторов

- Что такое пластификаторы 1 группы. Принцип их действия

- Что такое пластификаторы 2 группы. Принцип их действия

- Для чего применяют воздухововлекающие добавки?

- На какие характеристики бетона и бетонной смеси влияет ПАВ?

- В каком количестве вводят ПАВ в бетон?

- Влияние воздухововлекающих добавок на прочность бетона

- Для чего применяют гидрофобно-пластифицирующие добавки?

- Какие ускорители твердения используют для бетонов?

- Какие побочные действия от применения ускорителей твердения?

- Что такое морозостойкость?

- Какие марки морозостойкости бывают?

- Что влияет на морозостойкость?

- Существующие способы увеличения морозостойкости бетона?

- Для чего применяться газообразующие добавки?

- Что такое минеральные добавки?

- В каком количестве вводят минеральные добавки в бетон?

- Чем отличаться минеральные добавки от химических?

- На какие группы делаться минеральные добавки?

- Что такое активные минеральные добавки?

- Что такое инертные минеральные добавки?

- Каков механизм действия инертных минеральных добавок

- Для чего применяют минеральные добавки?

- Что такое удельная поверхность? Как определяется? Какую информацию о материале дает определение? Какие недостатки метода.

Примерный перечень задач.

1.	Образец кирпича, взятого из стены, имел массу 240 г. После высушивания в термошкафу при 105° С до постоянной массы масса этого образца стала 210 г. Какова влажность кирпича в стене?

2.	Масса образца камня в сухом состоянии 50 г. Определить массу образца после насыщения его водой, а также истинную плотность ве¬щества камня, если известно, что водонасыщение по объему равно 18 %, по¬ристость камня 25 % и средняя плотность 1800 кг/м3.

3.	Масса образца горной породы в сухом состоянии равна 0,5 кг. Определить массу образца после насыщения его водой, если известно, что водопоглощение по объему равно 27 %, а средняя плотность известняка – 1700 кг/м 3.

4.	Масса сухого образца объёмом 350 см3 равна 700 г. После насыщения водой его масса увеличилась до 900 г. Найти водопоглащение по массе и объему и пористость образца, если известно, что его истинная плотность равна 3500 кг/м3

5.	Природный камень, представляющий собой куски неправильной формы, имеет среднюю плотность в куске 850 кг/м3. Рассчитайте пористость этой породы, если известно, что плотность вещества, из которого она состоит, 2600 кг/м3.

6.	Цилиндрический образец горной породы диаметром 5 см и высотой 11 см весит в сухом состоянии 156г. После насыщения водой его масса увеличилась до 161г. Определить среднюю плотность камня и его водопоглощение по массе.

7.	Определить гигроскопичность тонкоизмельченного мела, который в сухом состоянии весил 218,3 г, а после длительного нахождения на воздухе со 100% влажностью – 224,1 г.

8.	Ящик, имеющий размеры 1,71,00,5 м заполнен на 4/5 своей высоты щебнем. Масса ящика без щебня равна 300 кг, а с щебнем 1,5 т. Рассчитать насыпную плотность и пустотность щебня, если его истинная плотность равна 2,7 г/см3.

9.	Легкий бетон имеет пористость 41 % и истинную плотность, равную 2400 кг/м 3. Чему равна средняя плотность керамзитобетона?

10.	Масса сухого образца - 15 кг. После полного водонасыщения его масса стала равной 18 кг. Определить водопоглощение по объему и пористость материала, если средняя плотность его равна 1500 кг/м3, а истинная плотность – 2800 кг/м 3.

11.	Водопоглощение бетона по массе и объему соответственно 3,8% и 8,1%. Рассчитать пористость бетона, если его истинная плотность 2,66 г/см3.

12.	Ящик, имеющий размеры 1,71,00,5 м заполнен на 4/5 своей высоты щебнем. Масса ящика без щебня равна 300 кг, а с щебнем 1,5 т. Рассчитать насыпную плотность и пустотность щебня, если его истинная плотность равна 2,7 г/см3.

13.	Силикатный кирпич (250х120х65 мм) во влажном состоянии весит 4.1кг. После высушивания его масса уменьшилась на 120г. Определить влажность кирпича и его среднюю плотность.

14.	Цилиндрический образец горной породы диаметром 5см и высотой 11см весит в сухом состоянии 156г. После насыщения водой его масса увеличилась до 161г. Определить среднюю плотность камня и его водопоглощение по массе.

15.	Масса образца горной породы в сухом состоянии равна 0,5 кг. Определить массу образца после насыщения его водой, если известно, что водопоглощение по объему равно 27 %, а средняя плотность известняка – 1700 кг/м 3.

16.	Масса сухого образца объёмом 350 см3 равна 700 г. После насыщения водой его масса увеличилась до 900 г. Найти водопоглащение по массе и объему и пористость образца, если известно, что его истинная плотность равна 3500 кг/м3