Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 40 вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов.

- Дать определение истинной плотности. Как определяется истинная плотность.

- Дать определение средней плотности. Как определяется средняя плотность образцов правильной геометрической формы.

- Дать определение средней плотности. Как определяется средняя плотность образцов неправильной геометрической формы.

- Дать определение насыпной плотности. Как определяется насыпная плотность. Насыпная плотность в уплотненном состоянии.

- Дать определение пористости. Как определяется пористость. Дать определение пустотности.

- Дать определение водопоглощению. Как определяется водопоглощение.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды заполнителя и его свойства. Какие испытания проводят для заполнителей.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение насыпной плотности и пустотности песка.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение содержания в песке вредных примесей. Метод отмучивания.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение содержания в песке вредных примесей. Метод мокрого просеивания.

- Дать определение заполнителя для бетона. Определение зернового состава мелкого заполнителя.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды крупного заполнителя. Определение реакционной способности. Определение содержания глины в комках.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды крупного заполнителя. Определение истираемости.

- Дать определение заполнителя для бетона. Определение средней плотности. для крупного заполнителя.

- Классификация химических добавок по эффекту действия

- Что такое ПАВ? На какие группы подразделяется

- Классификация пластификаторов

- Что такое пластификаторы 1 группы. Принцип их действия

- Что такое пластификаторы 2 группы. Принцип их действия

- Для чего применяют воздухововлекающие добавки?

- На какие характеристики бетона и бетонной смеси влияет ПАВ?

- В каком количестве вводят ПАВ в бетон?

- Влияние воздухововлекающих добавок на прочность бетона

- Для чего применяют гидрофобно-пластифицирующие добавки?

- Какие ускорители твердения используют для бетонов?

- Какие побочные действия от применения ускорителей твердения?

- Что такое морозостойкость?

- Какие марки морозостойкости бывают?

- Что влияет на морозостойкость?

- Существующие способы увеличения морозостойкости бетона?

- Для чего применяться газообразующие добавки?

- Что такое минеральные добавки?

- В каком количестве вводят минеральные добавки в бетон?

- Чем отличаться минеральные добавки от химических?

- На какие группы делаться минеральные добавки?

- Что такое активные минеральные добавки?

- Что такое инертные минеральные добавки?

- Каков механизм действия инертных минеральных добавок

- Для чего применяют минеральные добавки?

- Что такое удельная поверхность? Как определяется? Какую информацию о материале дает определение? Какие недостатки метода.

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается решить 16 задач из нижеприведенного списка.

Примерный перечень задач.

- Образец кирпича, взятого из стены, имел массу 240 г. После высушивания в термошкафу при 105° С до постоянной массы масса этого образца стала 210 г. Какова влажность кирпича в стене?

- Масса образца камня в сухом состоянии 50 г. Определить массу образца после насыщения его водой, а также истинную плотность вещества камня, если известно, что водонасыщение по объему равно 18 %, пористость камня 25 % и средняя плотность 1800 кг/м3.

- Масса образца горной породы в сухом состоянии равна 0,5 кг. Определить массу образца после насыщения его водой, если известно, что водопоглощение по объему равно 27 %, а средняя плотность известняка – 1700 кг/м 3.

- Масса сухого образца объёмом 350 см3 равна 700 г. После насыщения водой его масса увеличилась до 900 г. Найти водопоглащение по массе и объему и пористость образца, если известно, что его истинная плотность равна 3500 кг/м3

- Природный камень, представляющий собой куски неправильной формы, имеет среднюю плотность в куске 850 кг/м3. Рассчитайте пористость этой породы, если известно, что плотность вещества, из которого она состоит, 2600 кг/м3.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5 см и высотой 11 см весит в сухом состоянии 156г. После насыщения водой его масса увеличилась до 161г. Определить среднюю плотность камня и его водопоглощение по массе.

- Определить гигроскопичность тонкоизмельченного мела, который в сухом состоянии весил 218,3 г, а после длительного нахождения на воздухе со 100% влажностью – 224,1 г.

- Ящик, имеющий размеры 1,71,00,5 м заполнен на 4/5 своей высоты щебнем. Масса ящика без щебня равна 300 кг, а с щебнем 1,5 т. Рассчитать насыпную плотность и пустотность щебня, если его истинная плотность равна 2,7 г/см3.

- Легкий бетон имеет пористость 41 % и истинную плотность, равную 2400 кг/м 3. Чему равна средняя плотность керамзитобетона?

- Масса сухого образца - 15 кг. После полного водонасыщения его масса стала равной 18 кг. Определить водопоглощение по объему и пористость материала, если средняя плотность его равна 1500 кг/м3, а истинная плотность – 2800 кг/м 3.

- Водопоглощение бетона по массе и объему соответственно 3,8% и 8,1%. Рассчитать пористость бетона, если его истинная плотность 2,66 г/см3.

- Ящик, имеющий размеры 1,71,00,5 м заполнен на 4/5 своей высоты щебнем. Масса ящика без щебня равна 300 кг, а с щебнем 1,5 т. Рассчитать насыпную плотность и пустотность щебня, если его истинная плотность равна 2,7 г/см3.

- Силикатный кирпич (250х120х65 мм) во влажном состоянии весит 4.1кг. После высушивания его масса уменьшилась на 120г. Определить влажность кирпича и его среднюю плотность.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5см и высотой 11см весит в сухом состоянии 156г. После насыщения водой его масса увеличилась до 161г. Определить среднюю плотность камня и его водопоглощение по массе.

- Масса образца горной породы в сухом состоянии равна 0,5 кг. Определить массу образца после насыщения его водой, если известно, что водопоглощение по объему равно 27 %, а средняя плотность известняка – 1700 кг/м 3.

- Масса сухого образца объёмом 350 см3 равна 700 г. После насыщения водой его масса увеличилась до 900 г. Найти водопоглащение по массе и объему и пористость образца, если известно, что его истинная плотность равна 3500 кг/м3

- Задача про склад
На складе хранятся коробки двух типов: маленькие (объёмом 0,8 м3) и большие (объёмом 1,5 м3). Всего на складе 42 коробки, а их суммарный объём составляет 48,6 м3. Сколько коробок каждого типа находится на складе?

- Задача про билеты
В кинотеатре продали 180 билетов на сеанс: часть по цене 350 рублей, часть — по 500 рублей. Общая выручка составила 789 тысяч рублей. Сколько билетов каждого типа было продано?

- Задача про сплавы
Имеется два сплава меди и цинка. В первом сплаве содержание меди — 40%, во втором — 65%. Сколько килограммов каждого сплава нужно взять, чтобы получить 30 кг нового сплава с содержанием меди 50%?

- Задача про движение
Из двух городов, расстояние между которыми 240 км, одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл. Через 2 часа расстояние между ними сократилось до 40 км. Если бы автомобиль выехал на 1 час раньше мотоцикла, то через 2 часа после выезда мотоцикла они встретились бы. Найдите скорости автомобиля и мотоцикла.

- Задача про работу
Два рабочих, работая вместе, могут выполнить заказ за 6 дней. Если первый рабочий будет работать 9 дней, а затем его сменит второй, то тот закончит работу за 4 дня. За сколько дней каждый рабочий в отдельности выполнит этот заказ?

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении текущего контроля по дисциплине (модулю).

«Строительные материалы»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий:

- Какое определение более полно описывает истинную плотность?

- Это расчетная величина отношения массы материала к его объему в абсолютно плотном состоянии;

- Это расчетная величина отношения массы материала к его объему без пор;

- Это способность материала всплывать над поверхностью воды.

- Это средняя плотность, вычисленная по итогу 5 измерений;

- С помощью какого прибора проводят определение истинной плотности?

- Пикнометр;

- Штангенциркуль;

- Мерная колба;

- Ле Шателье.

- Установите последовательности действия при определении истинной плотности.

|  | Измельчить материал до порошкообразного состояния |
| --- | --- |
|  | Залить воду в Ле Шателье до нижней шкалы |
|  | Снять отчет с прибора Ле Шателье |
|  | Тщательно перемешать содержимое Ле Шателье после засыпания измельченного образца |
|  | Высушить измельченный образц до постоянной массы |
|  | Отвесить навеску 80 г. измельченного образца |
|  | Протереть стенки Ле Шателье ватным тампоном |
|  | Постепенно засыпать измельченный образец в Ле Шателье пока вода не поднимется до второй шкалы |
|  | Вычислить истинную плотность по формуле |
|  | Взвесить остатки от навески |

- На какие физические свойства материала валяет истинная плотность?

- Пористость;

- Морозостойкость;

- Теплопроводность;

- Огнестойкость;

- Водопроницаемость.

- В каких единицах измерения определяется истинная плотность?

- м2/кг;

- г/см3;

- Мпа;

- кг/м×с2;

- кг/м3;

- Укажите верную формулу для определения истинной плотности.

- mV×100;

- m-m1V×ρв;

- m-m1-m2V-Vп×ρв;

- ρ-ρвm+m1×1000.

- Какое определение более полно описывает среднюю плотность?

- Это отношение размеров сторон материла к массе;

- Это расчетная величина отношения массы материла к его объему без пор и пустот;

- Это расчетная величина отношения массы материла к его объему с порами и пустотами;

- Это способность материла сопротивляться проникновению другого более плотного материала.

- С помощью каких приборов определяют среднюю плотность материла правильной геометрической формы?

- Весы;

- Мерная колба;

- Объемомер;

- Штангенциркуль;

- Микрометр;

- Напишите не менее 2-ух наименований строительных материалов, имеющих одинаковую (или почти одинаковую) истинную и среднюю плотность.

(указать через запитую)

- Верно ли утверждение? В пористом материале истинная плотность всегда больше средней плотности.

- Верно;

- Не верно;

- Могут быть равны;

- Установите последовательности действия при определении средней плотности образца правильной геометрической формы.

|  | Образцы высушивают в сушильном шкафу |
| --- | --- |
|  | Вычисляют объем образца по формуле V1 = аср·bср·hср |
|  | При помощи штангенциркуля измеряют каждую грань образца в трех местах |
|  | Определяют среднюю плотность по формуле ρ=mV |

- Выделите оборудование и средства измерения использующееся при определении средней плотности образца не правильной геометрической формы при помощи объемомера.

- Металлический цилиндр;

- Штангенциркуль;

- Стакан;

- Стандартная воронка;

- Сушильный шкаф;

- Парафин;

- Пикнометр;

- Ле шателье;

- Весы.

- Верно ли утверждение? В формуле по определению средней плотности образца не правильной геометрической формы при помощи объемомера не учитывается объем парафина так как его количество не влияет на результат измерения в виду малого его количества.

- Верно;

- Не верно;

- В данном испытании не используется парафин;

- Другое.

- Какое оборудование и средства измерения используются при определение средней плотности материала методом гидростатического взвешивания?

- Весы;

- Сушильный шкаф;

- Весы для гидростатического взвешивания;

- Металлический цилиндр;

- Агатовая ступка;

- Сетчатый стакан;

- Пикнометр;

- Парафин.

- Что такое пористость материала?
а) степень заполнения объёма материала порами;
б) способность поглощать воду;
в) плотность материала;
г) способность проводить звук.
Правильный ответ: а

- Как влияет увеличение пористости на прочность материала?
а) прочность увеличивается;
б) прочность уменьшается;
в) не влияет;
г) сначала увеличивается, потом уменьшается.
Правильный ответ: б

- Что характеризует коэффициент размягчения?
а) водостойкость;
б) морозостойкость;
в) прочность;
г) теплопроводность.
Правильный ответ: а

- Что такое упругость материала?
а) способность сохранять форму после нагрузки;
б) способность восстанавливать форму после снятия нагрузки;
в) способность деформироваться без разрушения;
г) способность сопротивляться разрушению.
Правильный ответ: б

- Как изменяется теплопроводность при увеличении влажности материала?
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) сначала уменьшается, потом увеличивается.
Правильный ответ: б

- Что такое морозостойкость материала?
а) способность выдерживать высокие температуры;
б) способность выдерживать многократное замораживание и оттаивание;
в) способность не впитывать воду;
г) способность не гореть.
Правильный ответ: б

- Как определяется водопоглощение материала?
а) по массе впитанной воды;
б) по объёму впитанной воды;
в) по изменению прочности;
г) по изменению цвета.
Правильный ответ: а

- Что такое гигроскопичность?
а) способность впитывать воду из воздуха;
б) способность пропускать воду;
в) способность удерживать воду в порах;
г) способность отталкивать воду.
Правильный ответ: а

- Как влияет плотность материала на его теплопроводность?
а) чем выше плотность, тем выше теплопроводность;
б) чем выше плотность, тем ниже теплопроводность;
в) не влияет;
г) зависимость нелинейная.
Правильный ответ: а

- Что такое истинная плотность материала?
а) масса материала с учётом пор;
б) масса материала без учёта пор;
в) масса материала в водонасыщенном состоянии;
г) масса материала в сухом состоянии.
Правильный ответ: б

- Какое вяжущее вещество твердеет только на воздухе?
а) портландцемент;
б) известь воздушная;
в) гипс;
г) магнезиальное вяжущее.
Правильный ответ: б

- Что является основным минералом портландцемента?
а) трёхкальциевый силикат (3CaO⋅SiO2​);
б) двухкальциевый силикат (2CaO⋅SiO2​);
в) трёхкальциевый алюминат (3CaO⋅Al2​O3​);
г) четырёхкальциевый алюмоферрит (4CaO⋅Al2​O3​⋅Fe2​O3​).
Правильный ответ: а

- Какой процесс происходит при твердении гипса?
а) гидратация;
б) карбонизация;
в) кристаллизация;
г) полимеризация.
Правильный ответ: а

- Что такое срок схватывания цемента?
а) время от затворения до начала твердения;
б) время от затворения до потери пластичности;
в) время от затворения до достижения марочной прочности;
г) время от затворения до полного высыхания.
Правильный ответ: б

- Какой вид извести используется для изготовления силикатного кирпича?
а) воздушная;
б) гидравлическая;
в) негашёная;
г) гашёная.
Правильный ответ: в

- Что такое активность цемента?
а) прочность при сжатии в возрасте 28 суток;
б) скорость твердения;
в) содержание минералов;
г) тонкость помола.
Правильный ответ: а

- Какой компонент придаёт цементу быстротвердеющие свойства?
а) трёхкальциевый силикат;
б) двухкальциевый силикат;
в) трёхкальциевый алюминат;
г) гипсовый камень.
Правильный ответ: в

- Что такое ложное схватывание цемента?
а) быстрое твердение без набора прочности;
б) медленное твердение с набором прочности;
в) повторное размягчение после схватывания;
г) неравномерное твердение.
Правильный ответ: а

- Какой вяжущий материал используется для огнеупорных растворов?
а) портландцемент;
б) жидкое стекло;
в) магнезиальное вяжущее;
г) известь.
Правильный ответ: в

- Что такое пуццолановые добавки в цементе?
а) минеральные добавки, усиливающие гидравлические свойства;
б) органические добавки для пластичности;
в) ускорители твердения;
г) красители.
Правильный ответ: а